## Slide 1
RCWA 에서 QE 까지
전자기장 해석 결과가 어떻게 양자효율 숫자가 되는가
R/T -> 층 흡수 -> 깊이 분해 -> 픽셀 귀속 -> 수집효율 -> 채널 QE
에너지 보존이 기준
임의 스케일을 쓰지 않는다. R+A+T=1 로 절대값을 고정
흡수 = Im(eps)|E|^2
빛이 사라진 자리를 세는 것이 곧 광전자 생성
광학 QE / 소자 QE 구분
흡수까지가 광학, 캐리어 수집은 별도 물리

## Slide 2
한 장 요약 — 전체 흐름
RCWA 는 '장(field)' 을 준다. QE 는 그 장으로부터 6단계를 거쳐 만들어진다.
1
RCWA 풀이
S-matrix 로 R, T 와
층별 진폭 a, b 확보
→
2
층 흡수
A = Im(eps)|E|^2 적분
빛이 사라진 위치
→
3
깊이 분해
층을 z 슬라이스로 잘라
깊이별 흡수 밀도
→
4
픽셀 귀속
픽셀 창(window)으로
가로 방향 적분
→
5
수집효율
eta(z) 를 곱해
전자로 살아남는 비율
→
6
정규화
픽셀 면적으로 나누고
같은 채널끼리 평균
QE(lambda) = [ Sum_z eta(z) * A_pixel(z) ] / (pixel area fraction)
A_pixel(z) : 그 픽셀 창 안에서 깊이 z 에 흡수된 광량 | eta(z) : 그 깊이 전자가 수집될 확률
입력
구조 (StructureIR) : 층별 물질 배치 + 두께
물질 n,k (실측 dispersion)
광원 : 파장 / 입사각 / 편광
출력
QE_rgb : R/G/B 채널별 양자효율
QE_optical : 수집 전 순수 광학 흡수
R, A_stack, QE_trench, QE_deep (손실 내역)
코드: src/sim/simulator.py _detector_qe() + src/rcwa/rcwa.py band_window_absorption()

## Slide 3
먼저 — QE 는 정확히 무엇을 세는 값인가
'광학 QE' 와 '소자 QE' 를 섞으면 실측과 절대 안 맞는다.
QE = (수집된 전자 수) / (센서 표면에 입사한 광자 수)
분모는 '픽셀에 들어온' 이 아니라 '표면에 입사한' — 반사로 잃은 것도 분모에 남는다
광학 QE (optical)
Si 안에서 흡수된 광자의 비율
RCWA 가 직접 주는 값
반사 R, CF 흡수, grid 흡수는 여기서 빠짐
코드 키 : QE_optical
소자 QE (device)
광학 QE x 캐리어 수집효율 eta(z)
흡수는 됐지만 재결합으로 잃는 분을 뺌
실측 QE 와 비교할 대상은 이쪽
코드 키 : QE (= QE_rgb 의 원천)
에너지 보존 항등식 — 이게 안 맞으면 계산이 틀린 것
R + QE_optical + A_stack = 1
A_stack = Si 밖에서 잃은 전부 (CF 흡수 + metal grid 흡수 + ...). 코드가 매 호출마다 이 항등식으로 절대 스케일을 잡는다
QE_recomb = QE_optical - QE : 흡수는 됐는데 전자로 못 살아남은 분

## Slide 4
STEP 1 — RCWA 가 직접 주는 것 : R, T, 그리고 층별 진폭
QE 는 RCWA 의 '부산물' 이 아니라, 진폭 a/b 로부터 다시 쌓아 올리는 값이다.
1
S-matrix 를 층 끝까지 곱하면 반사 R 과 투과 T 가 나온다. 하지만 이것만으로는 '어느 층 어느 깊이에서' 흡수됐는지 알 수 없다.
node_amps(k) = ( a_k , b_k ) <- cumL[k] 와 cumR[k+1] 의 결합
각 층 경계(node)에서 상향/하향 진폭. 이걸 알아야 층 내부 필드를 재구성할 수 있다
2
층 내부 필드는 고유모드 전개로 복원한다. 추가 eigen-decomposition 없이 이미 구한 W, V, lambda 를 재사용한다.
elems, cumL, cumR = self._cumulative_S() # S-matrix 누적 (캐시됨)
node_ab = [self._node_amps(cumL[k], cumR[k+1]) for k in range(len(elems)-1)]
aE = [a + b for a, b in node_ab] # 층 내부 전개 계수
왜 층별 진폭이 필요한가
1-R-T 는 '총 흡수' 일 뿐이다. CF 에서 먹힌 것, metal grid 에서 먹힌 것, DTI 에서 먹힌 것, Si 에서 먹힌 것이 전부 섞여 있다. QE 는 그중 'Si 광다이오드 영역' 만 세야 하므로, 층·깊이·가로위치까지 분해해야 한다.
코드: src/rcwa/rcwa.py _cumulative_S() / _node_amps() — S-matrix 는 캐시되어 편광 2회 호출 간 재사용

## Slide 5
STEP 2 — 흡수는 어디서 일어나는가 : Im(eps)|E|^2
포인팅 정리. 매질의 허수 유전율이 있는 곳에서만 빛이 사라진다.
dA/dV = (1/2) * omega * eps_0 * Im[eps(x,y)] * |E(x,y,z)|^2
즉 흡수 밀도 = (그 위치의 흡수성) x (그 위치의 필드 세기). 둘 중 하나라도 0 이면 흡수 없음
Im(eps) 가 말해주는 것
eps = (n - i*k)^2 -> Im(eps) 는 k 에서 온다
SiO2 / air : k=0 -> 흡수 0 (무손실층은 계산 자체를 건너뜀)
Si : k 가 파장에 따라 급변 (450nm 0.077 / 700nm 0.011)
CF, metal grid 도 Im(eps) 가 있어 흡수한다 — 다만 QE 에는 안 들어감
|E|^2 가 말해주는 것
마이크로렌즈가 빛을 모은 자리 = |E|^2 가 큰 자리
Ez 성분도 포함 (경사입사·고NA 에서 무시 못 함)
층 내부에서 z 방향으로 지수적으로 감쇠
DTI 벽 근처는 반사·산란으로 국소적으로 커질 수 있다
Si 흡수깊이 = lambda / (4*pi*k) — 파장이 길수록 깊이 들어간다
파장 | 450 nm | 550 nm | 650 nm | 700 nm
Si 흡수깊이 | 0.47 um | 1.5 um | 3.3 um | 5.06 um
의미 | 표면 근처에서 다 먹힘 | 포토다이오드 중앙 | Si 두께(3.85um)에 육박 | 뒤로 새어나감 -> 후면반사 필요
이 표가 곧 '왜 R 채널만 후면 반사경(BRL)에 민감한가' 의 답이다

## Slide 6
STEP 3 — 깊이 분해 : 층을 z 슬라이스로 자른다
수집효율이 깊이의 함수이므로, 층 총흡수만으로는 부족하다.
3
각 층을 nz = 두께 x 48 /um 개의 슬라이스로 나누고, 슬라이스 중심 z 마다 |E|^2 를 평가한다 (최소 4개).
zc, A, th, nz, data = self._layer_abs_zcoeffs(i, aE, nz_per_um=48, min_nz=4)
# zc : 슬라이스 중심 z (층 상단 기준) A : |E|^2 의 푸리에 계수 (nz, ndg)
WA = (A @ window_spectra.conj().T).real * (th / nz) # (nz, nw)
Si 표면 기준 '절대깊이' 로 환산
밴드층이 여러 개로 쪼개져 있어도(예: DTI 관통부/비관통부) 수집효율은 Si 표면부터의 절대깊이 로 결정된다. 그래서 각 밴드층 상단의 누적 z 오프셋을 미리 계산해 둔다.
z_off, acc = {}, 0.0
for li in band_lis: # 밴드 층 (상단 -> 하단)
z_off[li] = acc; acc += float(self.layer_stack[li][1])
핵심 — 추가 고유분해가 없다
z 슬라이싱은 이미 구한 고유값 lambda 에 exp(-lambda*k0*z) 를 곱하는 것뿐이다. 층을 물리적으로 48배 쪼개면 eig 도 48배지만, 이 방식은 eig 횟수가 그대로다. 깊이 분해를 공짜로 얻는 지점.
코드: src/rcwa/rcwa.py _layer_abs_zcoeffs()

## Slide 7
STEP 4 — 픽셀 귀속 : 어느 픽셀이 먹었나
가로 방향으로 '창(window)' 을 씌워 적분한다. 여기가 crosstalk 이 정해지는 곳.
A_w(z) = Sum_xy w(x,y) * Im[eps(x,y)] * |E(x,y,z)|^2
w(x,y) = 1 인 영역만 세는 마스크. 픽셀마다 하나씩 만든다
실제로 쓰는 창 목록
창 | 역할
windows[0] = 전체(1) | 층 총흡수 -> 정합상수 C 계산용
windows[1] = 트렌치 | DTI 안에서 먹힌 분 (QE 제외)
windows[2..] = 픽셀 | 픽셀 마스크 AND (트렌치 아님)
왜 order 공간에서 계산하는가 (속도)
실공간에서 하려면 슬라이스마다 560x560 격자로 iFFT 를 해야 한다. 대신 파스발 정리를 쓰면 푸리에 계수끼리의 내적 한 번으로 끝난다.
Sum_x w*Ime*|E|^2
= Sum_dg A[dg] * conj( FFT2[w*Ime][dg] )
# |E|^2 대역폭 <= 2*maxorder << 격자수
# -> 앨리어싱 없음 = 실공간 합과 동일값
crosstalk 은 여기서 결정된다
G 픽셀 아래에서 흡수됐지만 창이 R 픽셀이면 그건 R 의 QE 로 잡힌다 -> 이게 곧 crosstalk
DTI 가 이 누설을 막는 구조물이므로, DTI 를 제대로 못 풀면 (Fourier 해상도 부족) crosstalk 이 과대평가된다
현재 R@550 이 실측 3.2 대비 9.8 로 높은 것이 정확히 이 원인 — nG 를 301 로 올리면 4.9 로 수렴
코드: src/rcwa/rcwa.py _window_spectra() / band_window_absorption()

## Slide 8
STEP 5 — 절대 스케일 고정 : 정합상수 C
RCWA 내부 필드는 상대값이다. 에너지 보존으로 딱 한 번 눈금을 맞춘다.
C = ( 1 - R - T ) / ( 전 손실층 흡수의 총합 )
분자는 '실제로 사라진 에너지' (S-matrix 가 정확히 주는 값). 분모는 필드 재구성으로 센 값 (상대 스케일)
왜 필요한가
층 내부 필드는 gap-basis 로 전개되어 절대 진폭이 규약에 의존한다
슬라이스 적분에도 이산화 오차가 남는다
그대로 쓰면 '흡수 합' 이 1-R-T 와 몇 % 어긋난다
C 를 곱하면 총합이 정확히 1-R-T 가 되어, R+QE_optical+A_stack=1 이 기계적으로 성립
이 방식의 장점과 한계
장점 : QE 가 절대 1 을 넘지 않는다. 에너지 보존 위반이 원천 차단됨
장점 : nz 를 줄여도 총량은 보존 (분포만 거칠어짐)
한계 : 층 사이 '배분 비율' 은 여전히 필드 재구성 정확도에 의존
한계 : 유니터리티 잔차로 1-R-T 가 음수가 되면 C=0 (가드). 560nm 음수 QE 버그가 여기였다
pix_abs *= C ; A_band *= C ; trench_abs *= C -> 이제 전부 '입사 광자수 대비' 절대값
코드: src/rcwa/rcwa.py band_window_absorption() 마지막 두 줄 | C = max(0, 1-R-T) / total

## Slide 9
STEP 6 — 수집효율 : 흡수된 광자가 전자로 살아남는 비율
여기서부터는 전자기학이 아니라 반도체 소자 물리다.
eta(z) = eta0 * ( 1 - r0 * exp( -z / ld ) )
z = Si 표면(광 입사면) 기준 절대깊이
기호 | 무엇인가 | 무엇이 결정하나 | 값
eta0 | 깊이와 무관한 손실 | DTI 측벽 재결합 + 벌크 결함. 트렌치가 Si 전 깊이를 관통하므로 모든 깊이에 균일 작용 | 현재 1.0
r0 | 후면(수광면) dead-layer 깊이 | 표면 근처에서 전자를 잃는 비율. Al2O3/HfOx 고정전하 패시베이션이 표면 재결합속도 S 를 눌러주면 거의 0 | 현재 0.0
ld | 그 표면항이 미치는 거리 | exp 감쇠 길이. 이 깊이를 넘어가면 표면 손실은 사실상 없다 | -
주의 — 이 항을 '오차 메우는 노브' 로 쓰면 안 된다
한때 eta0=0.945 를 넣어 뒀었는데, 그건 '예시 si 의 k 가 실제의 3배(450nm 0.250 vs 0.077)라서 생긴 겉보기 손실' 을 메우던 값이었다. 실측 n,k 를 넣자 재적합 결과가 eta0=0.995 / r0=0.00 — 즉 보정할 여지 자체가 없었다. 판별법은 간단하다: 순수 광학 QE 를 실측과 비교해서, 광학 QE <= 실측이면 수집효율로는 절대 격차를 못 메운다.
e = eta0 * ((1.0 - r0 * torch.exp(-z_abs / ld)) if use_coll else ones)
pix_abs += e @ WA[:, 2:] # 깊이별 가중 후 픽셀별 합산
코드: src/sim/simulator.py _detector_qe() | 기본값 상수: ETA0_DEFAULT / R0_PASSIVATED / R0_BARE

## Slide 10
STEP 7 — 빠져나간 빛과 버리는 빛
Si 아래로 나간 것(deep), DTI 안에서 먹힌 것(trench) 을 각각 어떻게 처리하는가.
심부 투과 (QE_deep)
밴드 바닥을 통과한 빛. 그 아래에는 구조가 없으므로 가로 위치 그대로 픽셀에 귀속
Poynting flux 맵 Sz(x,y) 를 픽셀 마스크로 나눠 더한다
표면 dead-layer 는 안 닿지만(z 가 큼) 깊이 무관 손실 eta0 는 그대로 곱한다
deep_is_detector=False 면 이 분은 버린다
Sz = solver.transmitted_flux_map(ny, nx)
pix_abs[p] += eta0 * Sz[pixidx==p].sum()/ngrid
트렌치 흡수 (QE_trench)
DTI(poly/oxide) 안에서 흡수된 분. 광다이오드가 아니므로 QE 에서 뺀다
exclude_mask 로 픽셀 창에서 미리 제거 -> 픽셀 창 = (픽셀 마스크) AND (NOT 트렌치)
진단용으로 따로 보고한다 (QE_trench)
함정 — 이 마스크는 '실제 트렌치 폭' 이어야 한다. 광학계산용으로 넓힌 EMT 폭을 쓰면 G 가 55% -> 42% 로 무너진다. 코드는 기하 마스크와 광학 맵을 분리한다.
마지막 — 픽셀 면적 정규화와 채널 평균
area = [ (pixidx==p).sum() / ngrid for p in range(npix) ] # 픽셀별 면적비 (비정방 픽셀도 지원)
qe_pix = [ v / a for v, a in zip(pix_abs, area) ] # 픽셀 QE
qe_lab = { L: mean([q for q,l in zip(qe_pix, labels) if l == L]) for L in labels }
# labels = ['R','R','G','G', 'R','R','G','G', 'G','G','B','B', 'G','G','B','B'] (tetra 4x4)
# -> 같은 라벨 픽셀끼리 평균한 것이 QE_rgb
QE_rgb = { R: ... , G: ... , B: ... } <- 실측과 비교하는 최종 숫자

## Slide 11
실측과 비교할 때 — 단색 계산을 그대로 대면 안 된다
QE 측정기는 단색이 아니다. 이걸 놓쳐서 500nm 만 안 맞았다.
QE_meas(lambda0) = mean over [ lambda0 - BW/2 , lambda0 + BW/2 ]
BW = 측정기 반치폭(FWHM). 코드에서는 measurement.bandwidth_nm 한 줄로 켜진다
증상 — 550 은 맞는데 500 만 틀렸다
 | 단색 | +-10nm | 실측
QE_G@500 | 75.5 | 70.4 | 70.5
QE_G@550 | 69.0 | 69.1 | 68.9
cf_green 의 k 가 490nm 0.036 -> 510nm 0.010 으로 20nm 만에 3.6 배 변한다. 550nm 는 k 가 평평해서 차이가 없었다. 시뮬이 틀린 게 아니라 '단색 계산을 대역측정과 비교' 한 것이 문제였다.
구조적으로 막는 방법
스펙트럼 / DOE / API 등 모든 경로가 run_qe() 를 거치게 했다. yaml 에 값이 없으면 (bandwidth_nm=0) 기존 run() 과 완전히 동일하게 동작한다.
measurement:
bandwidth_nm: 20 # 측정기 FWHM
n_sub: 3 # 대역 내 샘플 수
out = sim.run_qe(0.55, pol_te=1, pol_tm=0)
QE 는 편광 평균이다 — 자연광은 무편광
o1 = sim.run_qe(lam, pol_te=1.0, pol_tm=0.0) # TE
o2 = sim.run_qe(lam, pol_te=0.0, pol_tm=1.0) # TM
QE = 0.5 * (o1["QE_rgb"][c] + o2["QE_rgb"][c]) # 무편광 = 두 편광의 산술평균
S-matrix 는 편광에 무관하므로 두 번째 편광은 캐시를 재사용한다 — 비용은 2배가 아니다

## Slide 12
이 파이프라인이 맞다고 어떻게 확신하는가
숫자 하나를 믿는 게 아니라, 깨지면 바로 드러나는 항등식을 걸어둔다.
에너지 보존 항등식
R + QE_optical + A_stack = 1
정합상수 C 의 정의 자체가 이것. 위반하면 C 계산이 깨진 것
npz 라운드트립
구조를 저장 -> 재로드 -> 같은 QE
회귀테스트 [2] : 델타 0.0000
블록 조립 == 위저드
두 경로가 만든 18층이 완전 일치
회귀테스트 [6]
경계 flux 단조감소
ml -> planar -> cf_grid -> barl 로 갈수록 빛이 줄어야
회귀테스트 [8] — 늘어나면 물리 위반
order 적분 == 실공간 적분
파스발 정리로 동일값 보장
가속 전후 6자리까지 비트동일 확인
nG 수렴
차수를 늘려 값이 수렴하는가
수렴 안 하면 그건 물리가 아니라 수치 오차
PYTHONPATH=. python3 tests/regress_ir.py -> ALL PASS (기준 QE_G@550 = 73.41%)

## Slide 13
현재 실측 정합 상태
nG=101, downsample=1, 실측 28점 — 평균 절대오차 2.61 %p
lambda(nm) | R sim/meas | G sim/meas | B sim/meas
400 | 7.9 / 7.6 | 7.1 / 8.5 | 33.2 / 37.0
450 | 2.5 / 1.8 | 6.4 / 5.7 | 55.0 / 59.0
500 | 4.9 / 2.6 | 70.3 / 70.4 | 32.1 / 34.0
550 | 9.8 / 3.2 | 71.1 / 68.9 | 9.1 / 6.2
600 | 60.9 / 62.9 | 35.6 / 37.0 | 8.8 / 3.7
650 | 52.3 / -- | 11.9 / 13.8 | 9.0 / 5.1
700 | 38.7 / 44.0 | 27.2 / 22.0 | 14.5 / 8.3
개선 경위
조건 | 전체 | 밝은ch
보정 전 | 3.40 | 4.05
대역폭만 | 3.44 | 4.14
BRL+대역 | 2.61 | 2.38
BRL 통짜 | 2.79 | 2.29
아직 안 잡힌 것 — 솔직히
증상 | 원인 | 무엇이 있어야 잡히나
B@700 14.5 vs 8.3 | 평판 거울 모델 != 실제 M1 배선 패턴. nG 301 까지 올려도 수렴 안 함 | 실제 M1 레이아웃 (면적비/피치/층수)
R@550 9.8 vs 3.2 | DTI 유효매질(EMT) 해상도 한계 — nG 올리면 수렴 (101:9.1 -> 301:4.9) | nG 상향 (비용 문제)
G@520/540 +3~4%p | 원인 미규명 | CF 데이터 또는 상부 구조 재확인
위 보정값은 직광(수직입사) 실측 하나에만 맞춰져 있다 — 사광(CRA) 조건에서는 되반사 경로가 달라진다

## Slide 14
코드 위치 요약 — 질문 받으면 여기를 보면 된다
단계 | 파일 | 함수 / 키
S-matrix 누적, R/T | src/rcwa/rcwa.py | _cumulative_S() , solve()
층 경계 진폭 a,b | src/rcwa/rcwa.py | _node_amps()
층 z-분해 ¦E¦^2 계수 | src/rcwa/rcwa.py | _layer_abs_zcoeffs()
창 x Im(eps) 스펙트럼 | src/rcwa/rcwa.py | _window_spectra()
창 적분 + 정합상수 C | src/rcwa/rcwa.py | band_window_absorption()
심부 투과 flux 맵 | src/rcwa/rcwa.py | transmitted_flux_map()
QE 집계 (전 단계 종합) | src/sim/simulator.py | _detector_qe()
수집효율 기본값 | src/sim/simulator.py | ETA0_DEFAULT / R0_PASSIVATED / R0_BARE
대역폭 평균 진입점 | src/sim/simulator.py | run_qe() -> run_band()
검출기 규약 (창 정의) | src/structure/ir.py | Detector : pixel_map / pixel_labels / exclude_mask
실측 대조 도구 | tools/compare_measured.py | PYTHONPATH=. python3 tools/compare_measured.py conf/hybrid_lens.yaml
반환 dict 키 : QE (소자) / QE_optical (광학) / QE_rgb (채널별) / A_stack (Si 밖 손실) / QE_recomb (수집손실) / QE_trench (DTI) / QE_deep (심부) / R (반사)